1.89HT0808PYBABGI 不合格1只，PDA=20%

2.AD9910BSVZ- 不合格0只，PDA=0%

3.BSS138BK 不合格0只，PDA=0%

4.LTC2945IMS 不合格0只，PDA=0%

5.LTC2991IMS#PBF 不合格3只，PDA=7.7%

6.MAX3077EES 不合格8只，PDA=100%

7.MBRS340T3 不合格54只，PDA=6.5%

8.MSP430F249MPME 不合格0只，PDA=0%

9.Si8261BAC-C-IS-背面 不合格56只，PDA=91.8%

10.Si8261BAC-C-IS-正面 不合格234，PDA=79.3%

11.USBLC6-4 不合格2只，PDA=33.3%